**SILLÓN GERIÁTRICO MG09/1**

***Características:***

**Composición:**

* madera de haya maciza, vinilo, poliuretano
* · Producto lavable
* · Producto reutilizable

**Ficha técnica:**

* Sillón respaldo bajo, brazos rectos
* **Estructura:**
* Madera maciza de haya. Gruesos de madera 70 mm y 38 mm.
* **Tapicería:**
* Tela vinílica, protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Acabado antiestático. Alta resistencia a la abrasión. Material ignifugo UNE 23.727-90 1R/M2. Combustión retardada.
* Resistente a la orina y a la sangre.
* Cumple la norma BS/DIN EN 71-3
* **Asiento:**
* Laminado de aglomerado compactado de 16 mm.
* Densidad de goma espuma 30 m3
* Espuma de poliuretano
* Espesor medio 50 mm
* Asiento ergonómico
* 2 puntos de fijación
* **Respaldo:**
* Estructura de madera de haya
* Densidad de goma espuma 30 m3
* Espuma de poliuretano
* Espesor medio 40 mm
* 4 puntos de fijación
* **Barnizado:**
* Fondos y acabados poliuretanos conforme con las exigencias de la norma española UNE-EN 150 9001-1994 Sistemas de calidad.